ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЕС МЕТАЛЛОПРОКАТА

Расчет массы металлопроката (вес металлопроката) по его длине или площади. Расчет количества метров погонных в 1 тонне сортового и  фасонного металлопроката вес 1 м.кв. стального листа. В таблицах указан теоретический вес металлопроката в килограммах.

## Таблицы весов металлопроката

| Таблица 1. Теоретический вес (масса) 1 метра арматуры. (вес или масса 1 погонного метра арматуры) |  |
| --- | --- |
| диаметр, мм | масса 1м | диаметр, мм | масса 1м | диаметр, мм | масса 1м | диаметр, мм | масса 1м |  |
| 6 | 0,222 | 14 | 1,21 | 22 | 2,98 | 36 | 7,99 |  |
| 8 | 0,395 | 16 | 1,58 | 25 | 3,85 | 40 | 9,87 |  |
| 10 | 0,617 | 18 | 2 | 28 | 4,83 | 45 | 12,48 |  |
| 12 | 0,888 | 20 | 2,47 | 32 | 6,31 | 50 | 15,41 |  |
| Таблица 2. Теоретический вес (масса) 1 метра уголка. (вес 1 погонного метра уголка) |  |
| Размер, мм | масса 1м | Размер, мм | масса 1м | Размер, мм | масса 1м | Размер, мм | масса 1м |  |
| 20х20х3 | 0,89 | 50х50х4 | 3,05 | 80х80х7 | 8,51 | 140х140х12 | 25,5 |  |
| 20х20х4 | 1,15 | 50х50х5 | 3,77 | 80х80х8 | 9,65 | 160х160х10 | 24,7 |  |
| 25х25х3 | 1,12 | 63х63х5 | 4,81 | 90х90х7 | 9,64 | 160х160х11 | 27 |  |
| 25х25х4 | 1,46 | 63х63х6 | 5,72 | 90х90х8 | 10,9 | 160х160х12 | 29,4 |  |
| 28х28х3 | 1,27 | 70х70х5 | 5,38 | 100х100х7 | 10,8 | 160х160х14 | 34 |  |
| 32х32х3 | 1,46 | 70х70х6 | 6,39 | 100х100х8 | 12,2 | 160х160х16 | 38,5 |  |
| 32х32х4 | 1,91 | 70х70х7 | 7,39 | 100х100х10 | 15,1 | 180х180х11 | 30,5 |  |
| 35х35х3 | 1,59 | 75х75х5 | 5,8 | 100х100х12 | 17,9 | 180х180х12 | 33,1 |  |
| 35х35х4 | 2,12 | 75х75х6 | 6,89 | 125х125х10 | 19,1 | 200х200х12 | 37 |  |
| 40х40х4 | 2,42 | 75х75х7 | 7,96 | 125х125х12 | 22,7 | 200х200х14 | 42,8 |  |
| 45х45х4 | 2,97 | 75х75х8 | 9,02 | 125х125х14 | 26,2 | 200х200х16 | 48,7 |  |
| 45х45х5 | 3,37 | 80х80х6 | 7,36 | 140х140х10 | 21,5 | 200х200х20 | 60,1 |  |
| Таблица 3. Теоретический вес 1 метра швеллера. (вес 1 погонного метра швеллера) |  |
| Номер | масса 1м | Номер | масса 1м | Номер | масса 1м | Номер | масса 1м |  |
| 5/5П | 4,84 | 12/12П | 10,4 | 20/20П | 18,4 | 30/30П | 31,8 |  |
| 6,5/6,5П | 5,9 | 14/14П | 12,3 | 22/22П | 21 | 33/33П | 36,5 |  |
| 8/8П | 7,05 | 16/16П | 14,2 | 24/24П | 24 | 36/36П | 41,9 |  |
| 10/10П | 8,59 | 18/18П | 16,3 | 27/27П | 27,7 | 40/40П | 48,3 |  |
| Таблица 4. Теоретический вес 1 м.кв. листа. (Прокат листовой холодно и горячекатаный). |  |
| Толщина, мм | 1м.кв | Толщина, мм | 1м.кв | Толщина, мм | 1м.кв | Толщина, мм | 1м.кв |  |
| 0,5 | 3,925 | 1,8 | 14,13 | 10 | 78,5 | 32 | 251,2 |  |
| 0,55 | 4,32 | 2 | 15,7 | 12 | 94,2 | 36 | 282,6 |  |
| 0,6 | 4,71 | 2,5 | 19,62 | 14 | 109,9 | 40 | 314 |  |
| 0,7 | 5,5 | 3 | 23,55 | 16 | 125,6 | 50 | 392,5 |  |
| 0,8 | 6,28 | 4 | 31,4 | 18 | 141,3 | 60 | 471 |  |
| 0,9 | 7,06 | 5 | 39,25 | 20 | 157 | 70 | 549,5 |  |
| 1 | 7,85 | 6 | 47,1 | 22 | 172,7 | 80 | 628 |  |
| 1,2 | 9,42 | 8 | 62,8 | 25 | 196,25 | 90 | 706,5 |  |
| 1,5 | 11,7 | 9 | 70,65 | 30 | 235,5 | 100 | 785 |  |
| Таблица 5. Теоретический вес 1м трубы профильной. (вес прямоугольной и вес квадратной трубы) |
| Вес трубы квадратной по ГОСТ 8639-82 | Вес трубы прямоугольной по ГОСТ 8645-68 |
| Размер, мм | 1метр, кг | Размер, мм | 1метр, кг | Размер, мм | 1метр, кг | Размер, мм | 1метр, кг |
| 15х15х1,0 | 0,426 | 60х60х4,0 | 6,82 | 15х10х1,0 | 0,348 | 40х25х3,0 | 2,66 |
| 15х15х1,5 | 0,605 | 60х60х5,0 | 8,3 | 15х10х1,5 | 0,488 | 40х30х2,0 | 2,02 |
| 20х20х1,0 | 0,583 | 60х60х6,0 | 9,69 | 20х10х1,0 | 0,426 | 40х30х2,5 | 2,47 |
| 20х20х1,5 | 0,841 | 70х70х4,0 | 8,07 | 20х10х1,5 | 0,605 | 50х25х2,0 | 2,17 |
| 20х20х2,0 | 1,075 | 70х70х5,0 | 9,87 | 20х15х1,0 | 0,505 | 50х25х2,5 | 2,66 |
| 25х25х1,5 | 1,07 | 80х80х4,0 | 9,33 | 20х15х1,5 | 0,723 | 50х25х3,0 | 3,13 |
| 25х25х2,0 | 1,39 | 80х80х5,0 | 11,44 | 25х10х1,0 | 0,505 | 60х30х2,5 | 3,25 |
| 25х25х2,5 | 1,68 | 80х80х6,0 | 13,46 | 25х10х1,5 | 0,723 | 60х30х3,0 | 3,83 |
| 30х30х2,0 | 1,7 | 90х90х5,0 | 13 | 25х15х1,0 | 0,583 | 60х30х3,5 | 4,39 |
| 30х30х2,5 | 2,07 | 90х90х6,0 | 15,34 | 25х15х1,5 | 0,841 | 80х40х3,0 | 5,25 |
| 30з30з3,0 | 2,42 | 100х100х6,0 | 17,22 | 30х10х1,0 | 0,583 | 80х40х3,5 | 6,04 |
| 40х40х2,0 | 2,33 | 100х100х7,0 | 19,78 | 30х10х1,5 | 0,841 | 80х40х4,0 | 6,82 |
| 40х40х2,5 | 2,85 | 100х100х8,0 | 22,25 | 30х15х1,0 | 0,661 | 100х50х4,0 | 8,7 |
| 40х40х3,0 | 3,36 | 120х120х6,0 | 20,99 | 30х15х1,5 | 0,959 | 100х50х5,0 | 10,65 |
| 40х40х3,5 | 3,85 | 120х120х8,0 | 27,27 | 30х15х2,0 | 1,23 | 100х50х6,0 | 12,51 |
| 40х40х4,0 | 4,3 | 140х140х6,0 | 24,76 | 40х20х2,0 | 1,7 | 120х60х6,0 | 15,34 |
| 50х50х3,0 | 5,48 | 140х140х8,0 | 32,29 | 40х20х2,5 | 2,07 | 120х60х8,0 | 19,73 |
| 50х50х3,5 | 6,3 | 180х180х8,0 | 42,34 | 40х20х3,0 | 2,42 | 120х80х6,0 | 17,22 |
| 50х50х4,0 | 7,08 | 180х180х10,0 | 52,03 | 40х25х2,0 | 1,86 | 120х80х8,0 | 22,25 |
| 50х50х5,0 | 8,57 | 180х180х12,0 | 61,36 | 40х25х2,5 | 2,27 | 180х100х8,0 | 32,29 |

Примечание: если требуется расчитать количество метров в 1 тонне, необходимо разделить 1000 кг на массу (вес) 1 метра металлопроката.

Теоретический и фактический вес (масса) 1 метра металлопроката

Внимание!
В таблицах приведен вес 1 метра металлопроката согласно ГОСТ РФ (теоретический вес), в реальности, как показывает практика, вес метра погонного арматуры (масса арматуры), стального круга, уголка, швеллера, полосы или трубного металлопроката или вес 1 метра квадратного листового или плоского металлопроката у разных заводов- производителей имеет отклонения в большую или меньшую сторону. 
Все это необходимо учитывать при расчете массы арматура А3 и А1, массы трубы, или массы любого другого профиля металлопроката. В ГОСТ РФ на металлопрокат приведены предельно допустимые отклонения фактического веса от теоретического веса погонного или квадратного метра профиля металлопроката. Например, допуски по отклонению фактического от теоретического веса арматуры или стального круга приведены в ГОСТ 5781-82.

Продукция отгружается по фактическому весу металлопроката, полученному от производителя, а не по теоретическому весу, который является по сути усредненной справочной величиной.