| Вес трубы квадратной по ГОСТ 8639-82 | Вес трубы прямоугольной по ГОСТ 8645-68 |
| --- | --- |
| Размер, мм | 1метр, кг | Размер, мм | 1метр, кг | Размер, мм | 1метр, кг | Размер, мм | 1метр, кг |
| 15х15х1,0 | 0,426 | 60х60х4,0 | 6,82 | 15х10х1,0 | 0,348 | 40х25х3,0 | 2,66 |
| 15х15х1,5 | 0,605 | 60х60х5,0 | 8,3 | 15х10х1,5 | 0,488 | 40х30х2,0 | 2,02 |
| 20х20х1,0 | 0,583 | 60х60х6,0 | 9,69 | 20х10х1,0 | 0,426 | 40х30х2,5 | 2,47 |
| 20х20х1,5 | 0,841 | 70х70х4,0 | 8,07 | 20х10х1,5 | 0,605 | 50х25х2,0 | 2,17 |
| 20х20х2,0 | 1,075 | 70х70х5,0 | 9,87 | 20х15х1,0 | 0,505 | 50х25х2,5 | 2,66 |
| 25х25х1,5 | 1,07 | 80х80х4,0 | 9,33 | 20х15х1,5 | 0,723 | 50х25х3,0 | 3,13 |
| 25х25х2,0 | 1,39 | 80х80х5,0 | 11,44 | 25х10х1,0 | 0,505 | 60х30х2,5 | 3,25 |
| 25х25х2,5 | 1,68 | 80х80х6,0 | 13,46 | 25х10х1,5 | 0,723 | 60х30х3,0 | 3,83 |
| 30х30х2,0 | 1,7 | 90х90х5,0 | 13 | 25х15х1,0 | 0,583 | 60х30х3,5 | 4,39 |
| 30х30х2,5 | 2,07 | 90х90х6,0 | 15,34 | 25х15х1,5 | 0,841 | 80х40х3,0 | 5,25 |
| 30з30з3,0 | 2,42 | 100х100х6,0 | 17,22 | 30х10х1,0 | 0,583 | 80х40х3,5 | 6,04 |
| 40х40х2,0 | 2,33 | 100х100х7,0 | 19,78 | 30х10х1,5 | 0,841 | 80х40х4,0 | 6,82 |
| 40х40х2,5 | 2,85 | 100х100х8,0 | 22,25 | 30х15х1,0 | 0,661 | 100х50х4,0 | 8,7 |
| 40х40х3,0 | 3,36 | 120х120х6,0 | 20,99 | 30х15х1,5 | 0,959 | 100х50х5,0 | 10,65 |
| 40х40х3,5 | 3,85 | 120х120х8,0 | 27,27 | 30х15х2,0 | 1,23 | 100х50х6,0 | 12,51 |
| 40х40х4,0 | 4,3 | 140х140х6,0 | 24,76 | 40х20х2,0 | 1,7 | 120х60х6,0 | 15,34 |
| 50х50х3,0 | 5,48 | 140х140х8,0 | 32,29 | 40х20х2,5 | 2,07 | 120х60х8,0 | 19,73 |
| 50х50х3,5 | 6,3 | 180х180х8,0 | 42,34 | 40х20х3,0 | 2,42 | 120х80х6,0 | 17,22 |
| 50х50х4,0 | 7,08 | 180х180х10,0 | 52,03 | 40х25х2,0 | 1,86 | 120х80х8,0 | 22,25 |
| 50х50х5,0 | 8,57 | 180х180х12,0 | 61,36 | 40х25х2,5 | 2,27 | 180х100х8,0 | 32,29 |