| круг (ГОСТ 2590-88) | вес метра погонного (кг) |
| --- | --- |
| круг 5 | вес=0,154 |
| круг 5,5 | вес=0,186 |
| круг 6 | вес=0,222 |
| круг 6,5 | вес=0,26 |
| круг 8 | вес=0,395 |
| круг 10 | вес=0,616 |
| круг 11 | вес=0,746 |
| круг 12 | вес=0,888 |
| круг 14 | вес=1,21 |
| круг 16 | вес=1,58 |
| круг 18 | вес=2 |
| круг 20 | вес=2,47 |
| круг 22 | вес=2,98 |
| круг 24 | вес=3,55 |
| круг 25 | вес=3,85 |
| круг 26 | вес=4,17 |
| круг 27 | вес=4,5 |
| круг 28 | вес=4,83 |
| круг 30 | вес=5,55 |
| круг 32 | вес=6,31 |
| круг 34 | вес=7,13 |
| круг 36 | вес=7,99 |
| круг 38 | вес=8,9 |
| круг 40 | вес=9,86 |
| круг 42 | вес=10,88 |
| круг 45 | вес=12,48 |
| круг 50 | вес=15,42 |
| круг 56 | вес=19,33 |
| круг 60 | вес=22,19 |
| круг 65 | вес=26,05 |
| круг 70 | вес=30,21 |
| круг 80 | вес=39,46 |
| круг 90 | вес=49,94 |
| круг 95 | вес=55,64 |
| круг 110 | вес=74,6 |
| круг 120 | вес=88,78 |
| круг 130 | вес=104,2 |
| круг 140 | вес=120,84 |
| круг 150 | вес=138,72 |
| круг 160 | вес=157,83 |
| круг 170 | вес=178,18 |
| круг 180 | вес=199,76 |
| круг 190 | вес=222,57 |
| круг 200 | вес=246,62 |
| круг 210 | вес=271,89 |
| круг 220 | вес=298,4 |
| круг 230 | вес=326,15 |
| круг 240 | вес=355,13 |
| круг 250 | вес=385,34 |
| круг 260 | вес=416,57 |
| круг 270 | вес=449,22 |