## Масса балки двутавровой с уклоном внутренних граней полок (ГОСТ 8239-89)

| Номер двутавра | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 9,46 | 105,71 |
| 12 | 120 | 64 | 4,8 | 7,3 | 11,50 | 86,96 |
| 14 | 140 | 73 | 4,9 | 7,5 | 13,70 | 72,99 |
| 16 | 160 | 81 | 5,0 | 7,8 | 15,90 | 62,89 |
| 18 | 180 | 90 | 5,1 | 8,1 | 18,40 | 54,35 |
| 20 | 200 | 100 | 5,2 | 8,4 | 21,00 | 47,62 |
| 22 | 220 | 110 | 5,4 | 8,7 | 24,00 | 41,67 |
| 24 | 240 | 115 | 5,6 | 9,5 | 27,30 | 36,63 |
| 27 | 270 | 125 | 6,0 | 9,8 | 31,50 | 31,75 |
| 30 | 300 | 135 | 6,5 | 10,2 | 36,50 | 27,40 |
| 33 | 330 | 140 | 7,0 | 11,2 | 42,20 | 23,70 |
| 36 | 360 | 145 | 7,5 | 12,3 | 48,60 | 20,58 |
| 40 | 400 | 155 | 8,3 | 13 | 57,00 | 17,54 |
| 45 | 450 | 160 | 9,0 | 14,2 | 66,50 | 15,04 |
| 50 | 500 | 170 | 10,0 | 15,2 | 78,50 | 12,74 |
| 55 | 550 | 180 | 11,0 | 16,5 | 92,60 | 10,80 |
| 60 | 600 | 190 | 12,0 | 17,8 | 108,00 | 9,26 |

## Масса балки специальной (ГОСТ 19425-74)

| Номер двутавра | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 14С | 140 | 80 | 5,5 | 9,1 | 16,9 | 59,17 |
| 20С | 200 | 100 | 7,0 | 11,4 | 27,9 | 35,84 |
| 20Са | 200 | 102 | 9,0 | 11,4 | 31,1 | 32,15 |
| 22С | 220 | 110 | 7,5 | 12,3 | 33,1 | 30,21 |
| 27С | 270 | 122 | 8,5 | 13,7 | 42,8 | 23,36 |
| 27Са | 270 | 124 | 10,5 | 13,7 | 47,0 | 21,28 |
| 36С | 360 | 140 | 14,0 | 15,8 | 71,3 | 14,03 |
| 18М | 180 | 90 | 7,0 | 12,0 | 25,8 | 38,76 |
| 24М | 240 | 110 | 8,2 | 14,0 | 38,3 | 26,11 |
| 30М | 300 | 130 | 9,0 | 15,0 | 50,2 | 19,92 |
| 36М | 360 | 130 | 9,5 | 16,0 | 57,9 | 17,27 |
| 45М | 450 | 150 | 10,5 | 18,0 | 77,6 | 12,89 |

## Масса балки нормальной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)

| Номер двутавра | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 10Б1 | 117,6 | 64,0 | 3,8 | 5,1 | 8,7 | 114,9 |
| 12Б1 | 120,0 | 64,0 | 4,4 | 6,3 | 10,4 | 96,2 |
| 14Б1 | 137,4 | 73,0 | 3,8 | 5,6 | 10,5 | 95,2 |
| 14Б2 | 140,0 | 73,0 | 4,7 | 6,9 | 12,9 | 77,5 |
| 16Б1 | 157,0 | 82,0 | 4,0 | 5,9 | 12,7 | 78,7 |
| 16Б2 | 160,0 | 82,0 | 5,0 | 7,4 | 15,8 | 63,3 |
| 18Б1 | 177,0 | 91,0 | 4,3 | 6,5 | 15,4 | 64,9 |
| 18Б2 | 180,0 | 91,0 | 5,3 | 8,0 | 18,8 | 53,2 |
| 20Б1 | 200,0 | 100,0 | 5,6 | 8,5 | 22,4 | 44,6 |
| 23Б1 | 230,0 | 110,0 | 5,6 | 9,0 | 25,8 | 38,8 |
| 26Б1 | 258,0 | 120,0 | 5,8 | 8,5 | 28,0 | 35,7 |
| 26Б2 | 261,0 | 120,0 | 6,0 | 10,0 | 31,2 | 32,1 |
| 30Б1 | 296,0 | 140,0 | 5,8 | 8,5 | 32,9 | 30,4 |
| 30Б2 | 299,0 | 140,0 | 6,0 | 10,0 | 36,6 | 27,3 |
| 35Б1 | 346,0 | 155,0 | 6,2 | 8,5 | 38,9 | 25,7 |
| 35Б2 | 349,0 | 155,0 | 6,5 | 10,0 | 43,3 | 23,1 |
| 40Б1 | 392,0 | 165,0 | 7,0 | 9,5 | 48,1 | 20,8 |
| 40Б2 | 396,0 | 165,0 | 7,5 | 11,5 | 54,7 | 18,3 |
| 45Б1 | 443,0 | 180,0 | 7,8 | 11,0 | 59,8 | 16,7 |
| 45Б2 | 447,0 | 180,0 | 8,4 | 13,0 | 67,5 | 14,8 |
| 50Б1 | 492,0 | 200,0 | 8,8 | 12,0 | 73,0 | 13,7 |
| 50Б2 | 496,0 | 200,0 | 9,2 | 14,0 | 80,7 | 12,4 |
| 55Б1 | 543,0 | 220,0 | 9,5 | 13,5 | 89,0 | 11,2 |
| 55Б2 | 547,0 | 220,0 | 10,0 | 15,5 | 97,9 | 10,2 |
| 60Б1 | 593,0 | 230,0 | 10,5 | 15,5 | 106,2 | 9,4 |
| 60Б2 | 597,0 | 230,0 | 11,0 | 17,5 | 115,6 | 8,7 |
| 70Б1 | 691,0 | 260,0 | 12,0 | 15,5 | 129,3 | 7,7 |
| 70Б2 | 697,0 | 260,0 | 12,5 | 18,5 | 144,2 | 6,9 |
| 80Б1 | 791,0 | 280,0 | 13,5 | 17,0 | 159,5 | 6,3 |
| 80Б2 | 798,0 | 280,0 | 14,0 | 20,5 | 177,9 | 5,6 |
| 90Б1 | 893,0 | 300,0 | 15,0 | 18,5 | 194,0 | 5,2 |
| 90Б2 | 900,0 | 300,0 | 15,5 | 22,0 | 213,8 | 4,7 |
| 100Б1 | 990,0 | 320,0 | 16,0 | 21,0 | 230,6 | 4,3 |
| 100Б2 | 998,0 | 320,0 | 17,0 | 25,0 | 258,2 | 3,9 |
| 100Б3 | 1006,0 | 320,0 | 18,0 | 29,0 | 285,7 | 3,5 |
| 100Б4 | 1013,0 | 320,0 | 19,5 | 32,5 | 314,5 | 3,2 |

## Масса балки широкополочной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)

| Номер двутавра | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 20Ш1 | 193,0 | 150,0 | 6,0 | 9,0 | 30,6 | 32,7 |
| 23Ш1 | 226,0 | 155,0 | 6,5 | 10,0 | 36,2 | 27,6 |
| 26Ш1 | 251,0 | 180,0 | 7,0 | 10,0 | 42,7 | 23,4 |
| 26Ш2 | 255,0 | 180,0 | 7,5 | 12,0 | 49,2 | 20,3 |
| 30Ш1 | 291,0 | 200,0 | 8,0 | 11,0 | 53,6 | 18,7 |
| 30Ш2 | 295,0 | 200,0 | 8,5 | 13,0 | 61,0 | 16,4 |
| 30Ш3 | 299,0 | 200,0 | 9,0 | 15,0 | 68,3 | 14,6 |
| 35Ш1 | 338,0 | 250,0 | 9,5 | 12,5 | 75,1 | 13,3 |
| 35Ш2 | 341,0 | 250,0 | 10,0 | 14,0 | 82,2 | 12,2 |
| 35Ш3 | 345,0 | 250,0 | 10,5 | 16,0 | 91,3 | 11,0 |
| 40Ш1 | 388,0 | 300,0 | 9,5 | 14,0 | 96,1 | 10,4 |
| 40Ш2 | 392,0 | 300,0 | 11,5 | 16,0 | 111,1 | 9,0 |
| 40Ш3 | 396,0 | 300,0 | 12,5 | 18,0 | 123,4 | 8,1 |
| 50Ш1 | 484,0 | 300,0 | 11,0 | 15,0 | 114,4 | 8,7 |
| 50Ш2 | 489,0 | 300,0 | 14,5 | 17,5 | 138,7 | 7,2 |
| 50Ш3 | 495,0 | 300,0 | 15,5 | 20,5 | 156,4 | 6,4 |
| 50Ш4 | 501,0 | 300,0 | 16,5 | 23,5 | 174,1 | 5,7 |
| 60Ш1 | 580,0 | 320,0 | 12,0 | 17,0 | 142,1 | 7,0 |
| 60Ш2 | 587,0 | 320,0 | 16,0 | 20,5 | 176,9 | 5,7 |
| 60Ш3 | 595,0 | 320,0 | 18,0 | 24,5 | 205,5 | 4,9 |
| 60Ш4 | 603,0 | 320,0 | 20,0 | 28,5 | 234,2 | 4,3 |
| 70Ш1 | 683,0 | 320,0 | 13,5 | 19,0 | 169,9 | 5,9 |
| 70Ш2 | 691,0 | 320,0 | 15,0 | 23,0 | 197,6 | 5,1 |
| 70Ш3 | 700,0 | 320,0 | 18,0 | 27,5 | 235,4 | 4,2 |
| 70Ш4 | 708,0 | 320,0 | 20,5 | 31,5 | 268,1 | 3,7 |
| 70Ш5 | 718,0 | 320,0 | 23,0 | 36,5 | 305,9 | 3,3 |

## Масса балки дополнит.серии с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)

| Номер двутавра | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 24ДБ1 | 239,0 | 115,0 | 5,5 | 9,3 | 27,8 | 36,0 |
| 27ДБ1 | 269,0 | 125,0 | 6,0 | 9,5 | 31,9 | 31,3 |
| 35ДБ1 | 349,0 | 127,0 | 5,8 | 8,5 | 33,6 | 29,8 |
| 36ДБ1 | 360,0 | 145,0 | 12,3 | 18,0 | 49,1 | 20,4 |
| 40ДБ1 | 399,0 | 139,0 | 6,2 | 9,0 | 39,7 | 25,2 |
| 45ДБ1 | 450,0 | 152,0 | 11,0 | 15,0 | 52,6 | 19,0 |
| 45ДБ2 | 450,0 | 180,0 | 7,6 | 13,3 | 65,0 | 15,4 |
| 30ДШ1 | 300,6 | 201,9 | 9,4 | 16,0 | 72,7 | 13,8 |
| 40ДШ1 | 397,6 | 302,0 | 11,5 | 18,7 | 124,0 | 8,1 |
| 50ДШ1 | 496,2 | 303,8 | 14,2 | 21,0 | 155,0 | 6,5 |

## Масса балки колонной с параллельными гранями полок (ГОСТ 26020-83)

| Номер двутавра | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 20К1 | 195,0 | 200,0 | 6,5 | 10,0 | 41,5 | 24,1 |
| 20К2 | 198,0 | 200,0 | 7,0 | 11,5 | 46,9 | 21,3 |
| 23К1 | 227,0 | 240,0 | 7,0 | 10,5 | 52,2 | 19,2 |
| 23К2 | 230,0 | 240,0 | 8,0 | 12,0 | 59,5 | 16,8 |
| 26К1 | 255,0 | 260,0 | 8,0 | 12,0 | 65,2 | 15,3 |
| 26К2 | 258,0 | 260,0 | 9,0 | 13,5 | 73,2 | 13,7 |
| 26К3 | 262,0 | 260,0 | 10,0 | 15,5 | 83,1 | 12,0 |
| 30К1 | 296,0 | 300,0 | 9,0 | 13,5 | 84,8 | 11,8 |
| 30К2 | 300,0 | 300,0 | 10,0 | 15,5 | 96,3 | 10,4 |
| 30К3 | 304,0 | 300,0 | 11,5 | 17,5 | 108,9 | 9,2 |
| 35К1 | 343,0 | 350,0 | 10,0 | 15,0 | 109,7 | 9,1 |
| 35К2 | 348,0 | 350,0 | 11,0 | 17,5 | 125,9 | 7,9 |
| 35К3 | 353,0 | 350,0 | 13,0 | 20,0 | 144,5 | 6,9 |
| 40К1 | 393,0 | 400,0 | 11,0 | 16,5 | 138,0 | 7,2 |
| 40К2 | 400,0 | 400,0 | 13,0 | 20,0 | 165,6 | 6,0 |
| 40К3 | 409,0 | 400,0 | 16,0 | 24,5 | 202,3 | 4,9 |
| 40К4 | 419,0 | 400,0 | 19,0 | 29,5 | 242,2 | 4,1 |
| 40К5 | 431,0 | 400,0 | 23,0 | 35,5 | 291,2 | 3,4 |

## Масса балки нормальной (СТО АСЧМ 20-93)

| Номер профиля | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 20Б1 | 200,0 | 100,0 | 5,5 | 8,0 | 21,3 | 46,9 |
| 25Б1 | 248,0 | 124,0 | 5,0 | 8,0 | 25,7 | 38,9 |
| 25Б2 | 250,0 | 125,0 | 6,0 | 9,0 | 29,6 | 33,8 |
| 30Б1 | 298,0 | 149,0 | 5,5 | 8,0 | 32,0 | 31,3 |
| 30Б2 | 300,0 | 150,0 | 6,5 | 9,0 | 36,7 | 27,2 |
| 35Б1 | 346,0 | 174,0 | 6,0 | 9,0 | 41,4 | 24,2 |
| 35Б2 | 350,0 | 175,0 | 7,0 | 11,0 | 49,6 | 20,2 |
| 40Б1 | 396,0 | 199,0 | 7,0 | 11,0 | 56,6 | 17,7 |
| 40Б2 | 400,0 | 200,0 | 8,0 | 13,0 | 66,0 | 15,2 |
| 45Б1 | 446,0 | 199,0 | 8,0 | 12,0 | 66,2 | 15,1 |
| 45Б2 | 450,0 | 200,0 | 9,0 | 14,0 | 76,0 | 13,2 |
| 50Б1 | 492,0 | 199,0 | 8,8 | 12,0 | 72,5 | 13,8 |
| 50Б2 | 496,0 | 199,0 | 9,0 | 14,0 | 79,5 | 12,6 |
| 55Б1 | 543,0 | 220,0 | 9,5 | 13,5 | 89,0 | 11,2 |
| 55Б2 | 547,0 | 220,0 | 10,0 | 15,5 | 97,9 | 10,2 |
| 60Б1 | 596,0 | 199,0 | 10,0 | 15,0 | 94,6 | 10,6 |
| 60Б2 | 600,0 | 200,0 | 11,0 | 17,0 | 105,5 | 9,5 |

## Масса балки широкополочной (СТО АСЧМ 20-93)

| Номер профиля | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 20Ш1 | 194,0 | 150,0 | 6,0 | 9,0 | 30,6 | 32,7 |
| 25Ш1 | 244,0 | 175,0 | 7,0 | 11,0 | 44,1 | 22,7 |
| 30Ш1 | 294,0 | 200,0 | 8,0 | 12,0 | 56,8 | 17,6 |
| 30Ш2 | 300,0 | 201,0 | 9,0 | 15,0 | 68,6 | 14,6 |
| 35Ш1 | 334,0 | 249,0 | 8,0 | 11,0 | 65,3 | 15,3 |
| 35Ш2 | 340,0 | 250,0 | 9,0 | 14,0 | 79,7 | 12,5 |
| 40Ш1 | 383,0 | 299,0 | 9,5 | 12,5 | 88,6 | 11,3 |
| 40Ш2 | 390,0 | 300,0 | 10,0 | 16,0 | 106,7 | 9,4 |
| 45Ш1 | 440,0 | 300,0 | 11,0 | 18,0 | 123,5 | 8,1 |
| 50Ш1 | 482,0 | 300,0 | 11,0 | 15,0 | 114,2 | 8,8 |
| 50Ш2 | 487,0 | 300,0 | 14,5 | 17,5 | 138,4 | 7,2 |
| 50Ш3 | 493,0 | 300,0 | 15,5 | 20,5 | 156,1 | 6,4 |
| 50Ш4 | 499,0 | 300,0 | 16,5 | 23,5 | 173,4 | 5,8 |

## Масса балки колонной (СТО АСЧМ 20-93)

| Номер профиля | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 20К1 | 196,0 | 199,0 | 6,5 | 10,0 | 41,4 | 24,2 |
| 20К2 | 200,0 | 200,0 | 8,0 | 12,0 | 49,9 | 20,0 |
| 25К1 | 246,0 | 249,0 | 8,0 | 12,0 | 62,6 | 16,0 |
| 25К2 | 250,0 | 250,0 | 9,0 | 14,0 | 72,4 | 13,8 |
| 25К3 | 253,0 | 251,0 | 10,0 | 15,5 | 80,2 | 12,5 |
| 30К1 | 298,0 | 299,0 | 9,0 | 14,0 | 87,0 | 11,5 |
| 30К2 | 300,0 | 300,0 | 10,0 | 15,0 | 94,0 | 10,6 |
| 30К3 | 300,0 | 305,0 | 15,0 | 15,0 | 105,8 | 9,5 |
| 30К4 | 304,0 | 301,0 | 11,0 | 17,0 | 105,8 | 9,5 |
| 35К1 | 342,0 | 348,0 | 10,0 | 15,0 | 109,1 | 9,2 |
| 35К2 | 350,0 | 350,0 | 12,0 | 19,0 | 136,5 | 7,3 |
| 40К1 | 394,0 | 398,0 | 11,0 | 18,0 | 146,6 | 6,8 |
| 40К2 | 400,0 | 400,0 | 13,0 | 21,0 | 171,7 | 5,8 |
| 40К3 | 406,0 | 403,0 | 16,0 | 24,0 | 200,1 | 5,0 |
| 40К4 | 414,0 | 405,0 | 18,0 | 28,0 | 231,9 | 4,3 |
| 40К5 | 429,0 | 400,0 | 23,0 | 35,5 | 290,8 | 3,4 |

## Масса балки узкополочной (СТО АСЧМ 20-93)

| Номер профиля | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 31У3А | 309,0 | 102,0 | 6,0 | 8,9 | 28,5 | 35,1 |
| 31У4А | 313,0 | 102,0 | 6,6 | 10,8 | 32,9 | 30,4 |
| 36У1А | 349,0 | 127,0 | 5,8 | 8,5 | 32,9 | 30,4 |
| 36У2А | 353,0 | 128,0 | 6,5 | 10,7 | 39,2 | 25,5 |
| 41У1А | 399,0 | 140,0 | 6,4 | 8,8 | 50,3 | 19,9 |
| 41У2А | 403,0 | 140,0 | 7,0 | 11,2 | 46,5 | 21,5 |
| 46У3А | 459,0 | 154,0 | 9,1 | 15,4 | 68,8 | 14,5 |
| 61У1А | 599,0 | 178,0 | 10,0 | 12,8 | 82,7 | 12,1 |
| 61У2А | 603,0 | 179,0 | 10,9 | 15,0 | 93,1 | 10,7 |

## Масса балки нормальной специальных размеров (СТО АСЧМ 20-93)

| Номер профиля | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 31Б1А | 310,0 | 165,0 | 5,8 | 9,7 | 38,9 | 25,7 |
| 31Б2А | 313,0 | 166,0 | 6,6 | 11,2 | 44,8 | 22,3 |
| 31Б3А | 317,0 | 167,0 | 7,6 | 13,2 | 52,5 | 19,0 |
| 36Б1А | 352,0 | 171,0 | 6,9 | 9,8 | 45,1 | 22,2 |
| 36Б2А | 355,0 | 171,0 | 7,2 | 11,6 | 50,7 | 19,7 |
| 36Б3А | 358,0 | 172,0 | 7,9 | 13,1 | 56,8 | 17,6 |
| 41Б1А | 403,0 | 177,0 | 7,5 | 10,9 | 53,7 | 18,6 |
| 41Б2А | 407,0 | 178,0 | 7,7 | 12,8 | 59,8 | 16,7 |
| 46Б1А | 457,0 | 190,0 | 9,0 | 14,5 | 74,5 | 13,4 |
| 46Б2А | 460,0 | 191,0 | 9,9 | 16,0 | 82,2 | 12,2 |
| 61Б1А | 603,0 | 228,0 | 10,5 | 14,9 | 102,5 | 9,8 |
| 61Б2А | 608,0 | 228,0 | 11,2 | 17,3 | 114,3 | 8,7 |

## Масса балки среднеполочной специальных размеров (СТО АСЧМ 20-93)

| Номер профиля | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 20Д1А | 207,0 | 133,0 | 5,8 | 8,4 | 26,7 | 37,5 |
| 20Д2А | 210,0 | 134,0 | 6,4 | 10,0 | 31,5 | 31,7 |
| 25Д2А | 258,0 | 146,0 | 6,1 | 9,1 | 32,9 | 30,4 |
| 25Д3А | 262,0 | 147,0 | 6,6 | 11,0 | 38,8 | 25,8 |

## Масса балки колонной специальных размеров (СТО АСЧМ 20-93)

| Номер профиля | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 12КС | 125,0 | 125,0 | 6,5 | 10,0 | 23,8 | 42,0 |
| 15К1С | 150,0 | 150,0 | 7,0 | 10,0 | 31,5 | 31,7 |
| 15К1А | 152,0 | 152,0 | 5,8 | 6,6 | 22,6 | 44,2 |
| 15К2А | 157,0 | 153,0 | 6,6 | 9,3 | 30,1 | 33,2 |
| 15К3А | 162,0 | 154,0 | 8,1 | 11,6 | 37,4 | 26,7 |
| 20К2А | 203,0 | 203,0 | 7,2 | 11,0 | 46,0 | 21,7 |
| 20К3А | 206,0 | 204,0 | 7,9 | 12,6 | 52,2 | 19,2 |
| 20К4А | 210,0 | 205,0 | 9,1 | 14,2 | 59,3 | 16,9 |
| 20К5А | 216,0 | 206,0 | 10,2 | 17,4 | 71,5 | 14,0 |
| 20К4С | 200,0 | 204,0 | 12,0 | 12,0 | 56,2 | 17,8 |
| 25К1АС | 246,0 | 256,0 | 10,5 | 10,7 | 63,5 | 15,7 |
| 25К4С | 244,0 | 252,0 | 11,0 | 11,0 | 64,4 | 15,5 |
| 30К3С | 294,0 | 302,0 | 12,0 | 12,0 | 84,5 | 11,8 |
| 31К1АС | 299,0 | 306,0 | 11,0 | 11,0 | 79,2 | 12,6 |
| 31К3АС | 308,0 | 310,0 | 15,4 | 15,5 | 111,4 | 9,0 |
| 35К3С | 338,0 | 351,0 | 13,0 | 13,0 | 106,0 | 9,4 |
| 35К4С | 344,0 | 354,0 | 16,0 | 16,0 | 131,0 | 7,6 |
| 40К9С | 394,0 | 405,0 | 18,0 | 18,0 | 168,0 | 6,0 |

## Масса балки широкополочной специальных размеров (СТО АСЧМ 20-93)

| Номер профиля | Размеры | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s | t |  |  |
| 30Ш2С | 298,0 | 201,0 | 9,0 | 14,0 | 65,4 | 15,3 |
| 50Ш2С | 488,0 | 300,0 | 11,0 | 18,0 | 128,0 | 7,8 |